GHID PRIVIND

PRODUSE DE FINISARE CERAMICE UTILIZATE ÎN CONSTRUCŢII. COMASARE/REVIZUIRE C6 -1986, C 223 – 1986, GP 073-2002,

INDICATIV GE 058 – 2012

CUPRINS

|  | Pag. |
| --- | --- |
| 1 Obiect |  |
| 2 Domeniu de aplicare |  |
| 3 Definiţii. Terminologie |  |
| 4 Proiectarea finisajelor ceramice |  |
| 4.1 Produse utilizate la executarea finisajelor ceramice - placaje ceramice interioare/exterioare |  |
| 4.2 Principii de alcătuire a finisajelor ceramice - placaje ceramice interioare /exterioare |  |
| 5 Tehnologii de execuţie a finisajelor interioare/exterioare ceramice |  |
| 6 Metode şi procedee de verificare a calităţii şi conformităţii lucrărilor în timpul execuţiei şi la recepţia lucrărilor finale |  |
| 6.1 Sistemul calităţii |  |
| 6.2 Obligaţiile şi răspunderile proiectanţilor |  |
| 6.3. Obligaţiile executanţilor |  |
| 6.4 Verificări pentru asigurarea calităţii finisajelor ceramice interioare/exterioare |  |
| 7 Întreţinerea finisajelor ceramice |  |
| 8 Măsuri de protecţia muncii |  |
| 9 Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor |  |
| ANEXE |  |
| ANEXA nr. 1 Referinţe tehnice şi legislative |  |

### 1. OBIECT

1.1 Prezentul ghid cuprinde principiile de proiectare şi execuţie ale finisajelor exterioare şi interioare, realizate cu produse de finisare ceramice - plăci ceramice glazurate sau neglazurate, presate sau extrudate, aderente, respectiv aplicate prin lipire cu diverse produse speciale, destinate clădirilor, în mediu fără factori poluanţi deosebiţi.

1.2 Prezentul ghid cuprinde numai lucrările de placaje ceramice realizate la pereţii interiori şi exteriori ai clădirilor, inclusiv la elementele de mascare a ţevilor, conductelor  şi obiectelor sanitare.

1.3  Ghidul nu se referă la

-  sistemele de termoizolare exterioare cu finisaje din plăci ceramice;

-  pardoseli executate cu plăci ceramice.

1.4  Documentele de referinţă sunt enumerate în Anexa nr.1.

### 2. DOMENIU DE APLICARE

Prevederile prezentului ghid se adresează producătorilor, proiectanţilor, verificatorilor de proiecte, experţilor tehnici atestaţi, executanţilor, responsabililor tehnici cu execuţia atestaţi, proprietarilor, administratorilor şi utilizatorilor  lucrărilor de construcţii, precum şi autorităţilor administraţiilor publice şi organismelor de control.

### 3  DEFINIŢII. TERMINOLOGIE

3.1 Finisaje ceramice aderente -Placaje ceramice aderente

Finisaje realizate sub formă de placaje ceramice aplicate pe suporturi (pereţi interiori / exteriori), alcătuite din plăci ceramice de diferite forme şi dimensiuni, montate prin lipire cu adezivi specifici şi prevăzute cu rosturi rigide şi elastice.

3.2 Plăci ceramice pentru finisaje ceramice

Plăci subţiri realizate din argilă, silice, fondanţi, coloranţi şi alte materii prime minerale, care după concasare, sortare, amestecare, umezire, etc. sunt prelucrate de obicei la temperatura ambiantă, prin presare (B), extrudare (A). Se usucă apoi şi se ard la temperatură înaltă suficientă pentru a atinge proprietăţile cerute. Plăcile ceramice exterioare pot fi neglazurate (UGL) sau glazurate (GL), acestea din urmă putând fi realizate prin monocoacere sau dublă coacere. Sunt neinflamabile şi nealterabile la lumină.

Plăcile ceramice neglazurate includ şi plăcile ceramice din gresie porţelanată -plăci ceramice vitrifiate în întreaga lor masă, la temperaturi înalte, de peste 1200oC . Plăcile ceramice glazurate includ şi plăcile ceramice porţelanate glazurate – plăci ceramice din gresie porţelanată care sunt supuse unei etape suplimentare de realizare a unui strat de glazură pe suprafaţa lor.

NOTĂ : O placă complet vitrifiată este o placă ceramică cu absorbţie de apă mai mică de 0,5%

3.3  Plăci ceramice presate uscat

Plăci ceramice obţinute dintr-un amestec fin măcinat şi presate în matriţe la presiune înaltă; pot fi glazurate şi neglazurate.

(clasificate în B)

3.4  Plăci ceramice extrudate

Plăci fasonate într-un extruder din masă în stare plastică, banda obţinută fiind tăiată în plăci de lungime prestabilită. Pot fi glazurate şi neglazurate.

(clasificate în A)

3.5 Plăci ceramice obţinute prin "Monocoacere"

Plăci ceramice glazurate la care stratul de bază şi glazura sunt supuse concomitent coacerii.

3.6 Plăci ceramice obţinute prin "Dublă coacere"

Plăci ceramice glazurate la care stratul de bază şi glazura sunt supuse coacerii în două etape succesive

3.7 Glazură

Înveliş cu caracter vitros al unei plăci ceramice care este practic impermeabil.

3.8 Harisare

Formarea de fisuri în stratul de glazură al plăcilor ceramice glazurate, având aspectul unui fir de păr, limitate la suprafaţa glazurată a unei plăci ceramice.

3.9 Dimensiune nominală

Dimensiune utilizată pentru descrierea plăcilor ceramice

3.10 Dimensiune de fabricaţie

[simbol W]

Dimensiunea unei plăci ceramice obţinută în fabricaţie şi care trebuie să se încadreze în limitele permise.

NOTĂ -   Dimensiunea de fabricaţie este specificată prin:  lungime, lăţime şi grosime.

3.11 Dimensiune reală

Dimensiune obţinută prin măsurarea plăcii ceramice în conformitate cu SR EN ISO             10545-2:1999.

3.12 Dimensiune de coordonare

[ simbol C]

Dimensiunea de fabricaţie a plăcii ceramice plus lăţimea rostului.

3.13 Toleranţă

Diferenţa dintre dimensiunile limită admisibile ale plăcilor ceramice.

3.14 Adezivi

Substanţe nemetalice, capabile să unească materiale prin lipirea suprafeţelor (adezivitate) astfel încât să se realizeze o rezistenţă internă adecvată (coeziune).

Notare:

- C1: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală;

- C1E: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală şi timp deschis (open time) extins;

- C1F: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire rapidă;

- C1FT: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire rapidă şi alunecare redusă;

- C2: Adeziv pe bază de lianţi minerali îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare;

- C2E: Adeziv pe bază de lianţi minerali îmbunătăţit cu caracteristică suplimentară timp deschis (open time) extins;

- C2F: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire rapidă îmbunătăţit  cu caracteristici suplimentare;

- C2S1: Adeziv pe bază de lianţi minerali îmbunătăţit cu caracteristică suplimentară flexibilitate;

- C2S2: Adeziv pe bază de lianţi minerali îmbunătăţit cu caracteristică suplimentară flexibilitate mare;

- C2FT: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire rapidă îmbunătăţit  cu caracteristici suplimentare şi alunecare redusă;

- C2FTS1: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire rapidă îmbunătăţit  cu caracteristici suplimentare, flexibilitate şi alunecare redusă;

- D1: Adeziv în dispersie cu întărire normală;

- D1E: Adeziv în dispersie cu întărire normală şi timp deschis (open time) extins;

- D1T: Adeziv în dispersie cu întărire normală cu alunecare redusă;

- D2: Adeziv în dispersie îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare;

- D2T: Adeziv în dispersie îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare şi alunecare redusă;

- D2TE: Adeziv în dispersie îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare, alunecare redusă şi timp deschis (open time) extins;

- R1: Adeziv pe bază de răşini reactive cu întărire normală;

- R1T: Adeziv pe bază de răşini reactive cu întărire normală şi alunecare redusă;

- R2: Adeziv pe bază de răşini reactive îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare;

- R2T: Adeziv pe bază de răşini reactive îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare şi alunecare redusă.

3.15 Mortare pentru rosturi (Chituri pentru rosturi)

Produse pe bază de lianţi micşti (anorganici şi organici) sau numai pe bază de lianţi organici în amestec cu materiale de umplutură, utilizate pentru umplerea rosturilor rigide şi elastice ale placajelor ceramice.

3.16 Mortar de rosturi (chit pentru rosturi) pe bază de lianţi minerali (CG)

Amestec de lianţi hidraulici, agregate, aditivi anorganici şi organici amestecat numai cu apă sau alt lichid, chiar înainte de utilizare.

Mortarele de rosturi (chiturile de rosturi) pe bază de lianţi minerali sunt clasificate şi notate cu următoarele simboluri:

CG 1 Mortar de rosturi (chit de rosturi) normal

CG2  Mortar de rosturi îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare

CG2W – absorbţie redusă de apă

3.17 Mortar de rosturi (chit pentru rosturi) pe bază de răşini reactive (RG)

Amestec de răşini sintetice, agregate, aditivi anorganici şi organici care se întăresc prin reacţie chimică. Mortarele de rosturi (chiturile pentru rosturi) sunt fabricate ca produse monocomponente sau în mai multe componente.

3.18 Absorbţie de apă [simbol E]

Procentul masic de apă absorbită de plăcile ceramice / mortarele de rosturi, măsurat în conformitate cu SR EN ISO 10545-3:1999 / SR EN 12808-5:2009.

3.19 Tixotropie

Fenomene specifice sistemelor coloidale structurate, caracterizate prin transformarea reversibilă a acestora din  geluri în soluri (fluidizare) în prezenţa unor acţiuni mecanice şi invers, cu refacerea structurii vâscos-elastice, după încetarea acestor acţiuni.

Proprietatea este utilizată în mod favorabil în cazul adezivilor pentru placaje, unde împiedică tendinţa de curgere pe verticală a acestora după aplicare.

### 4  PROIECTAREA FINISAJELOR CERAMICE

### 4.1 Produse utilizate la executarea finisajelor ceramice - placaje ceramice interioare/exterioare

4.1.1 Plăci ceramice (din SR EN 14411:2007)

Plăcile ceramice la care se referă prezentul ghid se clasifică astfel:

a) după formă: plăci ceramice dreptunghiulare, pătrate sau cu alte forme geometrice, având laturi rectilinii sau neregulate, cu muchii ascuţite sau rotunjite;

b) după dimensiuni: plăci ceramice cu dimensiuni modulate sau nemodulate;

c) după tehnologia de fabricaţie: plăci ceramice presate sau extrudate;

d) după absorbţia de apă: conform tabel 1 (Clasificarea plăcilor ceramice interioare / exterioare după absorbţia de apă şi metoda de fabricaţie, din SR EN 14411:2007).

# Tabel 1: Clasificarea plăcilor ceramice interioare / exterioare după absorbţia de apă şi metoda de fabricaţie, din SR EN 14411:2007 (Anexele A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M)

| Metoda de fabricaţie | Grupa I E ≤ 3% | Grupa IIa 3% < E ≤ 6% | Grupa IIb 6% < E ≤ 10% | Grupa III E > 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plăci ceramice interioare |
| A Extrudere | Grupa AIa E(0,5% (Anexa M) Grupa AIb 0,5%<E(3% (Anexa A) | Grupa AIIa-1 a) (Anexa B) | Grupa AIIb-1 a) (Anexa D) | Grupa AIII (Anexa F) |
|  |  | Grupa AIIa-2 a) (Anexa C) | Grupa AIIb-2 a) (Anexa E) |  |
| B Presare uscată | Grupa BIa E ≤ 0,5 % (Anexa G) | Grupa BIIa (Anexa J) | Grupa BIIIa (Anexa K) | Grupa BIII b) (Anexa L) |
|  | Grupa BIb 0,5% < E ≤ 3 % (Anexa H) |  |  |  |
| Plăci ceramice exterioare |
| A Extrudere | Grupa AIa E(0,5% (Anexa M) Grupa AIb 0,5%<E(3% (Anexa A) | Grupa AIIa-1 a) (Anexa B) | - | - |
|  |  | Grupa AIIa-2 a) (Anexa C) | - | - |
| B Presare uscată | Grupa BIa E ≤ 0,5 % (Anexa G) | Grupa BIIa (Anexa J) | - | - |
|  | Grupa BIb 0,5% < E ≤ 3 % (Anexa H) |  |  |  |

a) Grupele AIIa şi AIIb sunt împărţite în două părţi (Partea 1 şi 2) având specificaţii de produs diferite. b) Grupa BIII acoperă numai plăci glazurate. Există o producţie redusă de plăci şi dale ceramice presate uscat, neglazurate, la care absorbţia de apă este mai mare de 10% care nu sunt acoperite de standardul european şi de prezentul ghid.

4.1.2 Produse pentru lipire (Adezivi) din SR EN 12004:2008

##### 4.1.2.1 Adezivi pe bază de lianţi  minerali (C)

## Aceştia pot fi:

a) monocomponenţi, pe bază de ciment, materiale de umplutură (de ex.: silice, carbonaţi, nisip etc.), răşini polimerice şi diverşi aditivi organici pentru tixotropie, reţinere de apă etc; aceste produse se livrează sub formă de pulbere, urmând a fi amestecate cu apă în proporţiile indicate de producător, la locul de punere în operă;

b) bicomponenţi, cu componente predozate, respectiv o componentă în pulbere pe bază de ciment, materiale de umplutură (de ex.: silice, carbonaţi, nisip etc.) şi diverşi aditivi organici pentru tixotropie, reţinere de apă etc. şi o componentă lichidă din răşină sintetică (organică), care se adaugă la locul de punere în operă, de regulă fără adaos de apă.

Observaţie: Răşina organică poate fi procurată şi separat, fiind utilizată la prepararea mortarelor adezive la locul de punere în operă, conform reţetei indicată de producătorul său.

4.1.2.2 Adezivi în dispersie (D): amestec de lianţi organici sub forma unor dispersii apoase de polimeri, aditivi organici şi umpluturi minerale. Amestecul este gata de utilizare.

4.1.2.3 Adezivi pe bază de răşini reactive (R): amestec de răşini sintetice, materiale de umplutură minerale şi aditivi organici la care întărirea şi reticularea apare prin reacţii chimice; pot fi monocomponenţi sau bicomponenţi cu componentele predozate, respectiv o componentă pe bază de răşini sintetice (organice) reactive, materiale de umplutură, aditivi organici şi o componentă lichidă pe bază de răşini organice-întăritorul care se adaugă la locul de punere în operă pentru întărirea şi reticularea acestora.

4.1.3 Mortare pentru rosturi (Chituri pentru rosturi) din SR EN 13888:2009

a) Chituri pentru rosturi rigide

Produse speciale realizate sub formă de pulbere, în diverse culori, care se amestecă la locul de punere în operă cu apă sau eventual cu o componentă lichidă pe bază de răşini sintetice (organice); aceste produse sunt concepute în funcţie de dimensiunile rosturilor, respectiv pentru rosturi reduse ( ( 2mm) sau pentru rosturi largi (2mm – 15mm). Sunt fabricate în  diverse culori.

b) Chituri pentru rosturi elastice

Produse speciale elastice, rezistente la factorii de mediu exterior, pe bază de elastomeri (răşini siliconice, tiocolice, poliuretanice etc.), realizate sub formă de paste tixotropice. Sunt fabricate în diverse culori.

c) Produse pentru ajustarea adâncimii rosturilor

Produse speciale sub formă de cordoane din materiale plastice, utilizate în scopul micşorării adâncimii prea mari a unor rosturi elastice (ex: cordon pe bază de polietilenă expandată).

4.2 Principii de proiectare a finisajelor ceramice - placaje ceramice interioare / exterioare

4.2.1 Proiectarea de specialitate a placajelor ceramice interioare / exterioare se realizează în funcţie de tema de proiectare elaborată de către beneficiar, care trebuie să cuprindă:

a) cerinţele utilizatorului;

b) destinaţia clădirii / spaţiilor respective;

c)solicitările exterioare la care va fi supus placajul în timpul exploatării (orientarea geografică a suprafeţelor exterioare placate, temperaturi ridicate/ scăzute,  umiditate temporară sau prelungită etc.);

d) dimensiunile suprafeţelor ce urmează să fie placate, înălţimea pereţilor placaţi;

e) structura stratului suport al placajului, natura materialelor ce îl alcătuiesc;

f) data terminării execuţiei suportului placajului.

4.2.2. La elaborarea  documentaţiei de execuţie pentru placaje ceramice interioare / exterioare, proiectantul de specialitate va respecta  prevederile prezentului ghid şi ale reglementărilor tehnice conexe ţinând cont de cerinţele de performanţă ale placajelor ceramice interioare / exterioare, prezentate în tabelele 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi de respectarea  principiilor de proiectare.

Pentru obţinerea unui perete cu aspect corespunzător, atunci când se prevăd placaje parţiale, proiectanţii vor ţine seama la proiectare, de posibilitatea racordării suprafeţelor placate cu cele adiacente.

4.2.3 Placajele ceramice prin concepţia lor de alcătuire trebuie să asigure următoarele cerinţe aplicabile construcţiilor:

a) securitatea la incendiu;

b) igienă, sănătate şi mediu;

c) siguranţa în exploatare.

4.2.4 Placajele ceramice interioare / exterioare sunt alcătuite din :

a) strat suport;

b) adezivi, amorse pentru pregătirea suportului (opţional);

c) plăci ceramice;

d) mortare pentru rosturi  rigide şi elastice (chituri pentru rosturi).

Exemplificarea alcătuirii generale a unui placaj ceramic este prezentată în Fig. 1 şi

Fig. 2 a), b)

Figura 1.  Alcătuire placaj ceramic – secţiune verticală

1. Plăci ceramice, 2. Chit pentru rosturi rigide, 3. Adeziv, 4. Suport

Figura  2.

Alcătuire placaj ceramic

a) Secţiune orizontală

1. Suport,

2. Adeziv,

3. Plăci ceramice,

4. Chit pentru rosturi rigide.

b) Vedere

3. Plăci ceramice

4. Chit pentru rosturi rigide.

La proiectarea placajelor ceramice pe faţade ce închid la interior spaţii cu procese umede, se vor lua măsuri de împiedicare a pătrunderii vaporilor de apă prin prevederea de bariere contra vaporilor sau măsuri de eliminare a acestora prin prevederea unor canale de ventilaţie.

4.2.5 Stratul suport interior sau exterior este realizat conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare, din diferite materiale, după cum urmează:

a) tencuieli din mortare tradiţionale pe bază de ciment sau din mortare predozate minerale sau organice,  aplicate pe suporturi din beton monolit sau prefabricat sau pe zidărie din cărămidă / BCA

b) gips-carton

c) plăci subţiri pe bază de ciment

Observaţii:

a) Nu se admite sub nici un motiv aplicarea plăcilor ceramice direct pe suport din beton (monolit, prefabricat) sau zidărie (din cărămidă, BCA) fără executarea unui strat de tencuială corespunzătoare (subţire sau groasă).În cazul în care stratul suport este realizat din B.C.A., din  materiale cu coeficienţi de dilatare termică diferiţi sau dacă situaţia de fapt impune o

o grosime mai mare de 25 mm, tencuielile din mortare tradiţionale vor fi armate constructiv cu plase de armătură, iar cele din mortare predozate vor respecta indicaţiile producătorului.

b) În funcţie de cerinţele higro-termice şi acustice ale spaţiilor în care se execută placajele ceramice se vor prevedea conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare şi proiectului de arhitecturã, straturi intermediare specifice: bariere contra vaporilor, termoizolaţii, hidroizolaţii, etc.

Exemplificarea alcătuirii unor placaje ceramice (cu introducere de straturi intermediare) la soclul clãdirii sau la pereţi interiori în camere umede este prezentată în Fig. 3 a, b.

- (b)

Fig. 3 Alcãtuire placaje ceramice (cu introducere de straturi intermediare)

a) La soclul clãdirii				b) Pe pereţi interiori din spaţii umede

| 1-Amorsã pentru membrana hidroizolantã | 1-Amorsã pentru tratare suport |
| --- | --- |
| 2- Membrana hidroizolantã bituminoasã | 2-Bandã de etanşare flexibilã (aplicatã dacã existã rosuri în suport) |
| 3- Grund (masã de şpaclu) armat cu plasã din fibre de sticlã (aplicat peste polistiren extrudat) | 3- Hidroizolaţie flexibilã (pe bazã de ciment) |
| 4-Hidroizolaţie flexibilã (pe bazã de ciment) | 4- Adeziv pentru plãci ceramice |
| 5-Adeziv pentru plãci ceramice | 5- Plãci ceramice |
| 6-Plãci ceramice s- Strat suport | s- Strat suport |

4.2.6 Alegerea adezivilor, prezentaţi la pct. 4.1.2 se face în funcţie de indicaţiile din fişa lor tehnică şi ţinând seama de performanţele acestora, precum şi de cerinţele specifice diverselor lucrări, privind flexibilitatea, temperatura existentă la aplicare etc.

Principalele criterii de alegere sunt:

a) Poziţia stratului suport: la exteriorul sau interiorul clădirii.

b) Natura stratului suport (mineral sau organic), porozitatea şi vechimea acestuia.

În cazul suporturilor exterioare mai puţin absorbante sau vechi, se vor utiliza produse de lipire (adezivi) de tip C2.

c) Dimensiunile plăcilor ceramice şi absorbţia de apă a plăcilor ceramice, conform tabelelor  9, 10, 11 şi 12.

d) Inălţimea pereţilor placaţi, conform tabelelor 9, 10, 11 şi 12.

4.2.7  Rosturi pentru placaje ceramice

4.2.7.1  Rosturi rigide-sunt rosturile care se prevăd între plăcile ceramice.

Funcţie de dimensiunile şi tipul plăcilor ceramice aceste rosturi variază între 2mm şi 15mm, conform indicaţiilor producătorilor de produse componente necesare realizării placajelor ceramice; orientativ, dimensiunile rosturilor sunt prezentate în tabel 2.

Tabel 2

| Nr. crt. | Dimensiunile plăcilor, mm | Adâncimea rosturilor, mm | Lăţimea rosturilor, mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100x100 | 6 | 2 |
| 2 | 150x150 | 6 | 3 |
| 3 | 100x200 | 6 | 4 |
| 4 | 200x200 | 8 | 3 |
| 5 | 200x300 | 8 | 6 |
| 6 | 250x250 | 8 | 6 |
| 7 | 300x300 | 8 | 6 |

Observaţii:

- Pentru formatele mari de plăci ceramice, încadrate în grupa BIa, BIb se recomandă  o lăţime a rosturilor de minim 15mm.

- Pentru plăcile ceramice extrudate se recomandă  o lăţime a rosturilor de cel puţin 6mm;

- Consumurile specifice de material variază în funcţie de dimensiunea rosturilor (lăţimea şi profunzimea) şi de dimensiunea şi  grosimea plăcilor. Pentru calculul consumului specific orientativ se utilizează următoarea formulă aproximativă de calcul:

(A+B):(AxB) x C x D x 1,5 = kg/m2

unde

A=lungimea plăcii (în mm)

B=lăţimea plăcii (în mm)

C=grosimea plăcii (în mm)

D=lăţimea rostului (în mm).

4.2.7.2 Rosturi elastice-sunt rosturi de contracţie-dilatare şi trebuie prevăzute pentru:

- delimitarea/fracţionarea suprafeţelor placate exterioare / interioare în panouri de cca. 3x3m (exemplificări de scheme privind poziţia rosturilor elastice sunt prezentate în fig. 4 a, b, fig. 5 a, b şi fig. 6);

- urmărirea rosturilor structurale;

- racordarea marginilor zonelor placate cu zonele alăturate;

- preluarea eforturilor suplimentare ce apar în placaje în dreptul intersecţiilor elementelor structurale (ale pereţilor cu planşeele, ale pereţilor adiacenţi etc.).

Lăţimea rosturilor trebuie să fie calculată funcţie de caracteristicile de alungire/revenire ale chitului utilizat, precum şi ţinând cont de deformaţiile datorate dilatării/contracţiei plăcilor ceramice. In cazul plăcilor cu formate mari (S ( 1600 cm2), rosturile elastice de fracţionare trebuie să fie de min. 15 mm.

Adâncimea rosturilor trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu lăţimea acestora; în cazul în care este mai mare se va corecta prin introducerea unor cordoane din materiale plastice speciale (ex: cordon pe bază de polietilenă expandată).Rosturile elastice se execută atât la nivelul plăcilor, cât şi în adeziv.

Fig. 4   a,  b     Exemplificări de scheme privind poziţionarea rosturilor elastice (cazul plăcilor ceramice cu suprafaţa > 1600 cm2

Fig. 5  a,b   Exemplificări de scheme privind poziţionarea rosturilor elastice (cazul plăcilor ceramice cu suprafaţa <1600 cm2

a) 						b)

c)

Fig. 6  Rosturi elastice: a) Aplicarea chitului în rosturi elastice; b) Finisarea chitului flexibil cu soluţie bazică pentru întărirea răşinii polimerice; c) Dezlipirea bezilor autoadezive de protecţie după întărirea chitului flexibil.

Tabelul nr.3: Cerinţe de performanţă pentru plăci ceramice (conform SR EN 14411:2007)

| Nr. crt. | Cerinţe aplicabile construcţiilor | Condiţii tehnice | Criterii de performanţă | Metoda de determinare*) | Formule de calcul | Valoare de prag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Securitate la incendiu | 1.1 Comportarea la foc | 1.1.1 Aprinzibilitatea produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra. Încercare cu sursă cu o singură flacără | SR EN ISO 11925-2:2011 | - | Rezultatul se foloseşte la proiectarea la foc a clădirilor pentru îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite în reglementările tehnice privind cerinţa esenţială securitate la incendiu. |
|  |  |  | 1.1.2 Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă | SR EN ISO 9239-1:2010 | - |  |
|  |  |  | 1.1.3 Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii cu excepţia produselor pentru pardoseli expuse la solicitare termică a unui singur obiect arzând | SR EN 13823:2010 | - |  |
|  |  |  | 1.1.4 Clasa de reacţie la foc | SR EN 13501-1+A1:2010 | - | Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc. |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Igienă, sănătate şi mediul înconjurător | 2.1 Comportare satisfăcătoare la acţiuni ale agenţilor chimici | 2.1.1 Determinarea emisiei de plumb şi de cadmiu a plăcilor şi dalelor glazurate | SR EN ISO 10545-15:1999 | - | din Anexa Q din SR EN 14411: 2007 |
| 3 | Siguranţa în exploatare: | 3.1 Comportarea la acţiuni ale agenţilor meca-nici (provenite dintr-o exploa-tare normală) | 3.1.1 Forţa de rupere prin încovoiere | SR EN ISO 10545- 4:2012 | - | Plăci ceramice presate Grupa B Ia: grosime(7,5mm min. 1300 N grosime <7,5mm min. 700 N Plăci ceramice presate Grupa B Ib: grosime(7,5mm min. 1100 N grosime <7,5mm min. 700 N Plăci ceramice presate Grupa B IIa: grosime(7,5mm min. 1000 N grosime <7,5mm min. 600 N Plăci ceramice presate Grupa B IIb: grosime(7,5mm min. 800 N grosime <7,5mm min. 500 N Plăci ceramice presate Grupa B III: grosime ( 7,5mm min. 600 N grosime < 7,5mm min. 200 N Plăci ceramice extrudate Grupa A Ia: grosime(7,5mm min. 1300 N grosime <7,5mm min. 600 N Plăci ceramice extrudate Grupa A Ib: grosime(7,5mm min. 1100 N grosime <7,5mm min. 600 N Plăci ceramice extrudate Grupa A IIa/1: grosime(7,5mm min. 950 N grosime <7,5mm min. 600 N |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plăci ceramice extrudate Grupa A IIa/2: grosime(7,5mm min. 800 N grosime <7,5mm min. 600 N Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/1: min. 900 N Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/2: min. 750 N Plăci ceramice extrudate Grupa A III: min. 600 N |
|  |  |  | 3.1.2 Rezistenţa la rupere prin încovoiere | SR EN ISO 10545- 4:2012 | N/mm2, unde: Fbl-forţa de încărcare (N) l2-distanţa dintre axele reazemelor (mm) b-lăţimea epruvetei (mm) h-grosimea epruvetei (mm) | Plăci ceramice presate Grupa B Ia: R ( 35 N/mm2 (orice val. indiv. min. 32N/mm2) Plăci ceramice presate Grupa B Ib: R ( 30 N/mm2 (orice val. indiv. min. 27N/mm2) Plăci ceramice presate Grupa B IIa: R ( 22 N/mm2 (orice val. indiv. min. 20N/mm2) Plăci ceramice presate Grupa B IIb: R ( 18 N/mm2 (orice val. indiv. min. 16N/mm2) Plăci ceramice presate Grupa B III: grosime ( 7,5mm min. 12 N/mm2 grosime < 7,5mm min. 15 N/mm2 Plăci ceramice extrudate Grupa A Ia: R ( 28 N/mm2 (orice val. indiv. min. 21N/mm2) Plăci ceramice extrudate Grupa A Ib: R ( 23 N/mm2 (orice val. indiv. min. 18N/mm2) Plăci ceramice extrudate Grupa A IIa/1: R( 20 N/mm2 (orice val. indiv. min. 18N/mm2) Plăci ceramice extrudate Grupa A IIa/2: R ( 13 N/mm2 (orice val. indiv. min. 11N/mm2) Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/1: R (17,5 N/mm2 (orice val.indiv. min.15N/mm2) Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/2: R ( 9 N/mm2 (orice val.indiv. min. 8N/mm2) |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plăci ceramice extrudate Grupa A III: R ( 8 N/mm2 (orice val.indiv. min. 7 N/mm2) Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/1: ( (17,5 N/mm2 (orice val.indiv. min. 15N/mm2) Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/2: ( ( 9 N/mm2 (orice val.indiv. min. 8N/mm2) Plăci ceramice extrudate Grupa A III: ( ( 8 N/mm2 (orice val.indiv. min. 7 N/mm2) |
|  |  | 3.2 Comportarea la acţiuni ale agenţilor chimici | 3.2.1 Rezistenţa la pătare | SR EN ISO 10545-14:2002 | - | -glazurate : min. Clasa 3 -neglazurate: să reziste, fără modificări |
|  |  |  | 3.2.2 Rezistenţa chimică la la acizi, baze (în concentraţii reduse/ridicate) | SR EN ISO 10545-13:2001 | - | -glazurate: Să reziste fără modificări, conform cerinţelor. -neglazurate: Să reziste fără modificări, conform cerinţelor. |
|  |  |  | 3.2.3 Rezistenţa la subst. chimice de întreţinere, utilizate la curăţenie | SR EN ISO 10545-13:2001 | - | -glazurate: Minim clasa GB (prezintă modificări pierderea parţială sau completă a suprafeţei originale). -neglazurate: Minim clasa UB (prezintă modificări pierderea parţială sau completă a suprafeţei originale). |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.3 Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu exteriori / interiori | 3.3.1 Rezistenţa la cicluri de îngheţ - dezgheţ a plăci-lor ceramice (numai pentru utilizări exterio-are, în camere frigorifice sau în alte spaţii neîncâlzite) | SR EN ISO 10545-12:2000 | - | Să reziste la 100 cicluri de îngheţ-dezgheţ fără deteriorări (pierderi de masă, exfolieri, harise în stratul de glazură, schimbări de culoare etc.) |
|  |  |  | 3.3.2 Rezistenţa la şoc termic a plăcilor ceramice | SR EN ISO 10545-9:2000 | - | Nu se admit crăpături, fisuri, sfărâmături etc. |
|  |  |  | 3.3.3 Rezistenţa la harisare a glazurii plăcilor ceramice glazurate | SR EN ISO 10545-11:2002 | - | Nu se admite apariţia hariselor pe suprafaţa glazurată a plăcilor ceramice. |
|  |  |  | 3.3.4 Coeficientul de dilatare termică liniară al plăcilor ceramice ((l) | SR EN ISO 10545-8:2000 | unde: L0–lungimea epruvetei la temperatura ambiantă (mm); (L – variaţia lungimii epruvetei între temperatura ambiantă şi 100 (C (mm); (t – variaţia de temperatură ((C); | (l ( valoarea declarată de producător |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.3.5 Absorbţia de apă a plăcilor ceramice (E) | SR EN ISO 10545-3:1999 | , unde: m1 – masa probei uscate (g) m2 – masa probei umede (g) | Plăci ceramice presate Grupa B Ia: E ( 0,5% Plăci ceramice presate Grupa B Ib: 0,5% < E ( 3% Plăci ceramice presate Grupa B IIa: 3% < E ( 6% Plăci ceramice presate Grupa B IIb: 6% < E ( 10% Plăci ceramice presate Grupa B III: E > 10% Plăci ceramice extrudate Grupa A Ia: E ( 0,5% Plăci ceramice extrudate Grupa A Ib: 0,5% < E ( 3% Plăci ceramice extrudate Grupa A IIa/1: 3% < E ( 6% Plăci ceramice extrudate Grupa A IIa/2: 3% < E ( 6% Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/1: 6% < E ( 10% Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/2: 6% < E ( 10 Plăci ceramice extrudate Grupa A III: E > 10% |

Tabelul nr. 4:  Cerinţe de performanţă pentru adezivi pe bază de lianţi minerali (C) conform SR EN 12004:2008

| Nr. crt. | Cerinţe aplicabile construcţiilor | Condiţii tehnice | Criterii de performanţă | Metoda de determinare*) | Formule de calcul | Valoare de prag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Caracteristici fundamentale |
| 1 | Securitate la incendiu | 1.1 Comportarea la foc | 1.1.1 Aprinzibilitatea produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra. Încercare cu sursă cu o singură flacără | SR EN ISO 11925-2:2011 | - | Rezultatul se foloseşte la proiectarea la foc a clădirilor pentru îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite în reglementările tehnice privind cerinţa esenţială securitate la incendiu. |
|  |  |  | 1.1.2 Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă | SR EN ISO 9239-1:2010 | - |  |
|  |  |  | 1.1.3 Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii cu excepţia produselor pentru pardoseli expuse la solicitare termică a unui singur obiect arzând | SR EN 13823:2010 |  |  |
|  |  |  | 1.1.4 Clasa de reacţie la foc | SR EN 13501-1+A1:2010 | - | 1.Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc 2.Decizia Comisiei Europene 2010/81/EC din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcţii în ceeace priveşte adezivii pentru plăcile ceramice |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Siguranţă în exploatare | 3.1 Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu interiori / exteriori | 3.1.1 Aderenţa iniţială la suport prin tracţiune | SR EN 1348:2008 | (N/mm2) unde: AS, T -aderenţa prin tracţiune (N/mm2); L-sarcina de tracţiune totală (N); A–aria de lipire (mm2). | a) Clasificare C1 -Adezivi cu întărire normală: -Aderenţa iniţială prin tracţiune, la 28 zile, ( 0,5N/mm2 -Aderenţa prin tracţiune după acţiunea apei, căldurii şi după caz, după ciclurile de îngheţ-dezgheţ (numai pentru utilizări exterioare, în camere frigorifice sau în alte spaţii neîncâlzite) ≥ 0,5 N/mm2 -Timp deschis: AST ≥ 0,5 N/mm2 după min.20 min b) Clasificare C1F -Adezivi cu întărire rapidă: -AS ≥ 0,5 N/mm2 la 6 ore -Aderenţa prin tracţiune, după acţiunea apei, căldurii şi după caz, după ciclurile de îngheţ-dezgheţ (numai pentru utilizări exterioare, în camere frigorifice sau în alte spaţii neîncâlzite) ≥ 0,5 N/mm2 -Timp deschis: AST ≥ 0,5 N/mm2 la min.10 min |
|  |  |  | 3.1.2 Aderenţa la su-port, prin tracţiune, după imersie în apă (durabilitatea după acţiunea apei) | SR EN 1348:2008 |  |  |
|  |  |  | Aderenţa la su-port prin tracţiune după acţiunea căldurii (durabili-tatea după acţiunea căldurii) | SR EN 1348:2008 |  |  |
|  |  |  | Aderenţa la suport prin tracţiune după cicluri de îngheţ-dezgheţ (durabili-tatea după cicluri de îngheţ- dezgheţ) | SR EN 1348:2008 |  |  |
|  |  | 3.2 Comportarea în timpul aplicării | Timp deschis: (cuantificat prin aderenţa prin tracţiune AS la diferite intervale de timp) | SR EN 1346:2008 | (N/mm2), unde AS, T-aderenţa prin tracţiune (N/mm2); L-sarcina de tracţiune totală (N); A–aria de lipire (mm2). |  |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Caracteristici opţionale (numai dacă se aplică) |
| IIa. Caracteristici suplimentare |
| 1 | Siguranţă în exploatare | 1.1 Comportarea la acţiuni ale facto-rilor de mediu interiori / exteriori | 1.1.1 Aderenţă înaltă la suport, iniţială, prin tracţiune | SR EN 1348:2008 pct. 8.2 | (N/mm2) unde: AS, T-aderenţa la tracţi-une (N/mm2); L-sarcina de tracţiune totală (N); A–aria de lipire (mm2). | a) Clasificare C2 - Adezivi îmbunătăţiţi cu întărire normală: -Aderenţa iniţială AST ( 1,0 N/mm2 - Aderenţa prin tracţiune după acţiunea apei, căldurii şi după caz, după ciclurile de îngheţ-dezgheţ (numai pentru utilizări exterioare, în camere frigorifice sau în alte spaţii neîncâlzite) ( 1,0 N/mm2 -Timp deschis: AST ≥ 0,5 N/mm2 după min.20 min b) Clasificare C2F -Adezivi îmbunătăţiţi cu întărire rapidă: - Aderenţa iniţială AST ≥ 1,0 N/mm2, la 6 ore - Aderenţa prin tracţiune după acţiunea apei, căldurii şi după caz (numai pentru utilizări exterioare, în camere frigorifice sau în alte spaţii neîncâlzite), după ciclurile de îngheţ-dezgheţ ≥ 1,0 N/mm2, -Timp deschis: AST ≥ 0,5 N/mm2 la min.10 min |
|  |  |  | 1.1.2 Aderenţă înaltă la suport, prin tracţiune, după imersie în apă | SR EN 1348:2008 pct. 8.3 |  |  |
|  |  |  | 1.1.3 Aderenţă înaltă la suport prin tracţiune,după acţiunea căldurii | SR EN 1348:2008 pct. 8.4 |  |  |
|  |  |  | 1.1.4 Aderenţă înaltă la suport, prin tracţiune, după cicluri de îngheţ-dezgheţ | SR EN 1348:2008 pct. 8.5 |  |  |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIb. Caracteristici speciale |
| 1 | Siguranţă în exploatare | 1.1 Comportarea în timpul aplicării | 1.1.1 Alunecare pe verticală | SR EN 1308:2008 | - | Clasificare T -Adezivi cu alunecare redusă: Alunecare pe verticală ≤ 0,5 mm |
|  |  |  | 1.1.2 Timp deschis extins: (cuantificat prin aderenţa prin tracţiune la diferite intervale de timp) | SR EN 1346:2008 | (N/mm2) unde: AS, T-aderenţa la tracţiune (N/mm2); L-sarcina de tracţiune totală (N); A–aria de lipire (mm2). | Clasificare E -Adezivi cu timp deschis extins: AST ≥ 0,5 N/mm2 după minimum 30 min |
|  |  | 1.2 Comportarea la acţiuni ale facto-rilor de mediu interiori / exteriori | 1.1.3 Deformaţie transversală | SR EN 12002:2009 | - | a) Clasificare S1-Adezivi flexibili: 5mm<deformaţia transversală ≥ 2,5 mm b) Clasificare S2-Adezivi cu flexibilitate mare: deformaţia transversală ≥ 5 mm |

Tabelul 5: Cerinţe de  performanţă pentru adezivi în dispersie (D) conform SR EN 12004:2008

| Nr. crt. | Cerinţe aplicabile construcţiilor | Condiţii tehnice | Criterii de performanţă | Metoda de determinare*) | Formule de calcul | Valoare de prag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Caracteristici fundamentale |
| 1 | Securitate la incendiu | 1.1 Comportarea la foc | 1.1.1 Aprinzibilitatea produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra. Încercare cu sursă cu o singură flacără | SR EN ISO 11925-2:2011 | - | Rezultatul se foloseşte la proiectarea la foc a clădirilor pentru îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite în reglementările tehnice privind cerinţa esenţială securitate la incendiu. |
|  |  |  | 1.1.2 Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă | SR EN ISO 9239-1:2010 | - |  |
|  |  |  | 1.1.3 Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii cu excepţia produselor pentru pardoseli expuse la solicitare termică a unui singur obiect arzând | SR EN 13823:2010 | - |  |
|  |  |  | 1.1.4 Clasa de reacţie la foc | SR EN 13501-1+A1:2010 | - | 1.Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc 2. Decizia Comisiei Europene 2010/81/EC din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcţii în ceeace priveşte adezivii pentru plăcile ceramice |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Siguranţă în exploatare | 2.1 Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu interiori | 3.1.1 Aderenţă iniţială prin forfecare | SR EN 1324:2008 pct. 7.2 | (N/mm2) unde, AS,S-aderenţa la forfecare (N/mm2); L-sarcina totală (N); A–aria convenţională de contact (5508mm2) | Clasificare D1 –Adezivi normali: -Aderenţa iniţială AS,T ≥ 1 N/mm2 -Aderenţa prin forfecare după acţiunea căldurii AS,S ≥ 1 N/mm2 -Timp deschis: Aderenţa prin tracţiune AS,T ≥ 0,5 N/mm2 după min. 20 min |
|  |  |  | 3.1.2 Aderenţă prin forfecare după acţiunea căldurii | SR EN 1324:2008 pct. 7.4 |  |  |
|  |  | 2.2 Comportarea în timpul aplicării | 3.1.3 Timp deschis: (cuantificat prin aderenţa prin tracţiune la diferite intervale de timp) | SR EN 1346:2008 | (N/mm2) AS, T-aderenţa la tracţiune (N/mm2); L-sarcina de tracţiune totală (N); A–aria de lipire (mm2). |  |
| II. Caracteristici opţionale (numai dacă se solicită) |
| IIa. Caracteristici suplimentare |
| 1 | Siguranţă în exploatare | 1.1 Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu interiori | 1.1.1 Aderenţă prin forfecare după imersie în apă | SR EN 1324:2008 pct. 7.3 | (N/mm2) unde, AS,S-aderenţa la forfecare (N/mm2); L-sarcina totală (N); A– aria convenţională de contact (5508mm2) | Clasificare D2 -Adezivi îmbunătăţiţi: -Aderenţa prin forfecare după imersie în apă AS,S ≥ 0,5 N/mm2 -Aderenţa prin forfecare la temperatură ridicată AS,S≥ 1 N/mm2 |
|  |  |  | 1.1.2 Aderenţă prin forfecare la temperatură ridicată | SR EN 1324:2008 pct. 7.5 |  |  |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIb. Caracteristici speciale |
| 1 | Siguranţă în exploatare | 1.1 Comportarea în timpul aplicării | 1.1.1 Alunecare | SR EN 1308:2008 | - | Clasificare T -Adezivi cu alunecare redusă: - Alunecarea pe verticală ≤ 0,5 mm |
|  |  |  | 1.1.2 Timp deschis extins (cuantificat prin aderenţa prin tracţiune la diferite intervale de timp) | SR EN 1346:2008 | (N/mm2) unde, AS, T-aderenţa la tracţiune (N/mm2); L-sarcina de tracţiune totală (N); A–aria de lipire (mm2). | Clasificare E -Adezivi cu timp deschis extins: - AS,T ≥ 0,5 N/mm2 după min.30 min |

Tabelul nr.6: Cerinţe de performanţă pentru adezivi pe bază de răşini reactive (R) conform SR EN 12004:2008

| Nr. crt. | Cerinţe aplicabile construcţiilor | Condiţii tehnice | Criterii de performanţă | Metoda de determinare*) | Formule de calcul | Valoare de prag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I.Caracteristici fundamentale |
| 1 | Securitate la incendiu | 1.1 Comportarea la foc | 1.1.1 Aprinzibilitatea produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra. Încercare cu sursă cu o singură flacără | SR EN ISO 11925-2:2011 | - | Rezultatul se foloseşte la proiectarea la foc a clădirilor pentru îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite în reglementările tehnice privind cerinţa esenţială securitate la incendiu. |
|  |  |  | 1.1.2 Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă | SR EN ISO 9239-1:2010 | - |  |
|  |  |  | 1.1.3 Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii cu excepţia produselor pentru pardoseli expuse la solicitare termică a unui singur obiect arzând | SR EN 13823:2010 | - |  |
|  |  |  | 1.1.4 Clasa de reacţie la foc | SR EN 13501-1+A1:2010 | - | 1.Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc 2.Decizia Comisiei Europene 2010/81/EC din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcţii în ceeace priveşte adezivii pentru plăcile ceramice |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Siguranţă în exploatare | 3.1 Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu | 3.1.1 Aderenţă iniţială prin forfecare | SR EN 12003:2009 pct. 7.3 | (N/mm2) unde, AS,S-aderenţa la forfecare (N/mm2); L-sarcina totală (N); A–aria de contact (1660 mm2). | Clasificare R1-Adezivi normali -Aderenţă iniţială prin forfecare: AS,S ≥ 2 N/mm2 -Aderenţa prin forfecare după imersie în apă AS,S ≥ 2 N/mm2 -Timp deschis: Aderenţa prin tracţiune AS,T ≥ 0,5 N/mm2 după min. 20 min |
|  |  |  | 3.1.2 Aderenţa prin forfecare după imersie în apă | SR EN 12003:2009 pct. 7.4 |  |  |
|  |  | 3.2 Comportarea în timpul aplicării | 3.1.3 Timp deschis: aderenţă prin tracţiune | SR EN 1346:2008 | (N/mm2) unde, AS,T-aderenţa la tracţiune (N/mm2) ; L-sarcina de tracţiune totală (N); A–aria de lipire (mm2). |  |
| II. Caracteristici opţionale ( numai dacă se aplică) |
| IIa. Caracteristici suplimentare |
| 1 | Siguranţă în exploatare | 1.1 Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu | 1.1 Aderenţă prin forfecare după şoc termic | SR EN 12003:2009 pct. 7.5 | (N/mm2) unde, AS,S-aderenţa la forfecare (N/mm2); L-sarcina totală (N); A–aria de contact (1660 mm2). | Clasificare R2 -Adezivi îmbunătăţiţi: Aderenţă prin forfecare după şoc termic: AS,S ≥ 2 N/mm2 |
| IIb. Caracteristici speciale |
| 1 | Siguranţă în exploatare | 1.1 Comportarea în timpul aplicării | 1.1 Alunecare pe verticală | SR EN 1308: 2008 | - | Clasificare T- Adezivi cu alunecare redusă: Alunecare pe verticală ≤ 0,5 mm |

Tabelul  nr.7:  Cerinţe de  performanţă ale mortarelor pentru rosturile (chiturile pentru rosturile) placajelor ceramice interioare / exterioare

conform SR EN 13888:2009

| Nr. crt. | Cerinţe aplicabile construcţiilor | Condiţii tehnice | Criterii de performanţă | Metoda de determinare*) | Formule de calcul | Valoare de prag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Caracteristici fundamentale: |
| 1 | Securitate la incendiu | 1.1 Comportarea la foc | 1.1.1Aprinzibilitatea produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra. Încercare cu sursă cu o singură flacără | SR EN ISO 11925-2:2011 | - | Rezultatul se foloseşte la proiectarea la foc a clădirilor pentru îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite în reglementările tehnice privind cerinţa esenţială securitate la incendiu. |
|  |  |  | 1.1.2Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă | SR EN ISO 9239-1:2010 | - |  |
|  |  |  | 1.1.3 Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii cu excepţia produ-selor pentru par-doseli expuse la solicitare termică a unui singur obiect arzând | SR EN 13823:2010 | - |  |
|  |  |  | 1.1.4 Clasa de reacţie la foc | SR EN 13501-1+A1:2010 | - | tnul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Siguranţa în exploatare: | 2.1. Comportarea la acţiuni ale agen-ţilor mecanici (provenite dintr-o exploatare normală) | 2.1.1 Rezistenţa la încovoiere, Rf în stare uscată | SR EN 12808-3:2009 | (N/mm2) unde, Ff = forţa de rupere; L-distanţa dintre axele reazemelor (mm) b-lăţimea epruvetei(mm) | a) Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (clasa CG): Rf ( 2,5 N/mm2 b)Chituri pentru rosturi pe bază de răşini reactive (clasa RG): Rf ( 30 N/mm2 |
|  |  |  | 2.1.2 Rezistenţa la încovoiere, Rf după cicluri de îngheţ -dezgheţ (numai pentru chituri pentru rosturi pe bază de lianţi mine-rali cu utilizări exterioare, în camere frigo-rifice sau în alte spaţii neîncâl-zite) | SR EN 12808-3:2009 | (N/mm2) unde, Ff = forţa de rupere (N); L-distanţa dintre axele reazemelor (mm) b-lăţimea epruvetei(mm) | Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (clasa CG): Rf ( 2,5 N/mm2 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.1.3 Rezistenţa la compresiune în stare uscată, Rc | SR EN 12808-3:2009 | (N/mm2) unde, Fc = forţa la rupere (N) | a) Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (tipul CG1): Rc ( 15 N/mm2 b)Chituri pentru rosturi pe bază de răşini reactive (tipul RG): Rc ( 45 N/mm2 |
|  |  |  | 2.1.4 Rezistenţa la compresiune Rc după cicluri de îngheţ -dezgheţ (numai pentru chituri pentru rosturi pe bază de lianţi mine-rali cu utilizări exterioare, în camere frigo-rifice sau în alte spaţii neîncâl-zite) | SR EN 12808-3:2009 | (N/mm2) Fc = forţa la rupere (N | Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (tipul CG1): Rc ( 15 N/mm2 |
|  |  |  | 2.1.5 Contracţie | SR EN 12808-4:2009 | - | a) Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (tipul CG1): Contracţie ( 3 mm/m b) Chituri pentru rosturi pe bază de răşini reactive (tipul RG): Contracţie ( 1,5 mm/m |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.2 Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu | 2.2.1 Absorbţia de apă Wm după 30 min. (numai pentru chituri pe bază de lianţi minerali) | SR EN 12808-5:2009 | md – masa epruvetei uscate (g) md – masa epruvetei după imersie în apă (g) | Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (tipul CG1): Wm ( 5g |
|  |  |  | 2.2.2 Absorbţia de apă Wm după 240 min. | SR EN 12808-5:2009 | md – masa epruvetei uscate (g) md – masa epruvetei după imersie în apă (g) | a) Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (tipul CG1): Wm ( 10g b) Chituri pentru rosturi pe bază de răşini reactive (tipul RG): Wm ( 0,1 g |
|  |  |  | 2.2.4 Rezistenţa la agenţi chimici (numai pentru chituri pe bază de răşini reactive) | SR EN 12808-1:2009 | - | Chituri pentru rosturi pe bază de răşini reactive (tipul RG): Nu există o valoare de prag indicată Mediile de încercare la care trebuie să reziste fără modificări în structură sau la suprafaţă după expunere, sunt cele din timpul exploatării. |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristici suplimentare |
| 1 | Siguranţa în exploatare: | 1.1 Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu | 1.1.1 Absorbţia de apă Wm după 30 min. (numai pentru chituri pe bază de lianţi minerali) | SR EN 12808-5:2009 | md – masa epruvetei uscate (g) md – masa epruvetei după imersie în apă (g) | Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare de absorbţie redusă de apă (tipul CG2W): Wm ( 2g |
|  |  |  | 1.1.2 Absorbţia de apă Wm după 240 min. (numai pentru chituri pe bază de răşini reactive) | SR EN 12808-5:2009 | md – masa epruvetei uscate (g) md – masa epruvetei după imersie în apă (g) | Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare de absorbţie redusă de apă (tipul CG2W): Wm ( 5g |
|  |  |  | 1.1.3 Rezistenţa la radiaţii UV | SR EN ISO 11507:2007 | - | Să reziste fără modificări de culoare vizibile. |
| 2 | Igienă, sănătate şi mediu | 2.1 Comportarea la acţiunea agenţilor biologici | 2.1.1 Rezistenţa la acţiuni biologice | - | - | Să reziste fără modificări în structură sau la suprafaţă la contactul cu diferite microorganisme, mucegaiuri, ciuperci etc.şi se înregistreză procentul de suprafaţă acoperită de bacterii sau a grosimea stratului de “fouling” în cazul ciupercilor sau mucegaiurilor, după expunere |

Tabelul  nr.8:  Cerinţe  de performanţă ale placajelor ceramice exterioare / interioare

| Cerinţe complementare | Condiţii tehnice | Criterii de performanţă | Metoda de determinare (reglementare tehnică, principiul metodei) *) | Valoare de prag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Asigurarea aspectului placajului ceramic | 1.1 Asigurarea planeităţii plăcilor ceramice, a dimensiunilor, rectangularităţii şi ortogonalităţii muchiilor | 1.1.1 Abateri dimensionale ale plăcilor ceramice | SR EN ISO 10545-2:1999 | Funcţie de mărimea suprafeţei plăcilor ceramice şi modul de fabricaţie, conform SR EN 14411:2007 (Anexele A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M) |
|  |  | 1.1.2 Abateri de planeitate ale plăcilor ceramice | SR EN ISO 10545-2:1999 |  |
|  |  | 1.1.3 Abateri privind rectangularitatea muchiilor plăcilor ceramice | SR EN ISO 10545-2:1999 |  |
|  |  | 1.1.4 Abateri privind ortogonali-tatea muchiilor plăcilor cera-mice | SR EN ISO 10545-2:1999 |  |
|  | 1.2 Asigurarea planeităţii de ansamblu a suprafeţelor placate | 1.1.5 Abateri de la planeitate ale suprafeţelor placate în ansamblu | Prin măsurători şi verificări cu dreptarul de 2m | Max. 3mm măsuraţi cu dreptarul de 2m rotit în toate direcţiile şi max. 2mm măsuraţi cu rigla de 0,2m. |
|  | 1.3 Asigurarea verticalităţii suprafeţelor placate | 1.1.6 Abateri de la verticalitate ale suprafeţelor placate | Prin măsurători cu bolobo-cul şi un dreptar de 1,20m | Abateri de la verticală de max. 2mm măsuraţi la extremitatea dreptarului de 1,20m |
|  | 1.4 Asigurarea pantelor suprafeţelor înclinate ( de ex. la glafuri, marginea căzii de baie etc.) | 1.1.7 Abateri ale pantei suprafe-ţelor placate înclinate | Prin măsurători cu dispo-zitive specifice | Pantele trebuie să fie de 2% astfel încât să se asigure evitarea băltirii apei şi scurgerea acesteia; nu se admit abateri |
|  | 1.4 Asigurarea uniformităţii culorilor, desenelor | 1.1.8 Abateri de culoare, desen | Prin constatări vizuale | Nu se admit abateri de culoare sau desen pe aceeaşi faţadă. |
|  | 1.5 Asigurarea uniformităţii rosturilor | 1.1.8 Abateri de lăţime sau de la rectangularitate a rosturilor | Prin constatări vizuale | Nu se admit abateri de lăţime sau de la rectangularitate a rosturilor |

Legendă:*) Lista standardelor ce stau la baza metodelor de determinare se regăseşte în Anexa nr.1

Tabel 9: Alegerea adezivului şi tehnologiei de aplicare în funcţie de înălţimea pereţilor placaţi – aplicare exterioară, suport absorbant3)

| Suprafaţa plăcilor ceramice | S (100cm2 | 100cm2<S (300cm2 | S> 300cm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Greutatea plăcilor ceramice (kg/m2) | ( 30 | 30<G (40 | ( 30 | 30<G (40 | ( 30 | 30<G (40 |
| Înălţimea pereţilor placaţi | Fără limită prevăzută | Limitare la 28m |
| Tipul adezivului: |
| C 1 | TS1) | x | - | - | - | - | - |
|  | TD2) | x5,6) | x5,6) | x5,6) | x5,6) | - | - |
| C2 | TS1) | x | x | - | - | - | - |
|  | TD2) | x | x | x | x | x | x |
| D2 | TS1) | x | x | x | - | - | - |
|  | TD2) | - | - | - | - | - | - |
| R1 | TS1) | x | x | x | x | x | x |
|  | TD2) | x | x | x | x | x | x |
| R2 | TS1) | x | x | x | x | x | x |
|  | TD2) | x | x | x | x | x | x |

Tabel 10: Alegerea adezivului şi tehnologiei lui de aplicare în funcţie de înălţimea pereţilor placaţi – aplicare interioară, suport absorbant3)

| Suprafaţa plăcilor ceramice | S (300cm2 | 300cm2<S (900cm2 | S> 900cm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Greutatea plăcilor ceramice (kg/m2) | ( 30 | 30<G (40 | ( 30 | 30<G (40 | ( 30 | 30<G (40 |
| Înălţimea pereţilor placaţi | Fără limită prevăzută | Limitare la 9m |
| Tipul adezivului: |
| C1 | TS1) | x | x | - | - | - | - |
|  | TD2) | - | - | x | x | x | x |
| C2 | TS1) | x | x | x | x | - | - |
|  | TD2) | x | x | x | x | x | x |
| D1 | TS1) | x | x | x | x | - | - |
|  | TD2) | - | - | - | - | - | - |
| D2 | TS1) | x | x | x | x | - | - |
|  | TD2) | - | - | - | - | - | - |
| R1 | TS1) | x | x | x | x | - | - |
|  | TD2) | x | x | x | x | x | x |
| R2 | TS1) | x | x | x | x | x | x |
|  | TD2) | x | x | x | x | x | x |

Tabel 11: Alegerea adezivului şi tehnologiei lui de aplicare în funcţie de înălţimea pereţilor placaţi – aplicare exterioară, suport neabsorbant4)

| Suprafaţa plăcilor ceramice | S (100cm2 | 100cm2<S (300cm2 | S> 300cm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Greutatea plăcilor ceramice (kg/m2) | ( 30 | 30<G (40 | ( 30 | 30<G (40 | ( 30 | 30<G (40 |
| Înălţimea pereţilor placaţi | Fără limită prevăzută | Limitare la 28m |
| Tipul adezivului: |
| C 1 | TS1) | - | - | - | - | - | - |
|  | TD2) | - | - | - | - | - | - |
| C2 | TS1) | x5) | x5) | - | - | - | - |
|  | TD2) | x | x | x | x | x | x |
| D25) | TS1) | x | x | x | x | - | - |
|  | TD2) | - | - | - | - | - | - |
| R1 | TS1) | x | x | x | x | - | - |
|  | TD2) | x | x | x | x | - | - |
| R2 | TS1) | x | x | x | x | x | x |
|  | TD2) | x | x | x | x | x | x |

Tabel 12: Alegerea adezivului şi tehnologiei lui de aplicare în funcţie de înălţimea pereţilor placaţi – aplicare interioară, suport neabsorbant4)

| Suprafaţa plăcilor ceramice | S (300cm2 | 300cm2<S (900cm2 | S> 900cm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Greutatea plăcilor ceramice (kg/m2) | ( 30 | 30<G (40 | ( 30 | 30<G (40 | ( 30 | 30<G (40 |
| Înălţimea pereţilor placaţi | Fără limită prevăzută | Limitare la 9m |
| Tipul adezivului: |
| C1 | TS1) | x | x | - | - | - | - |
|  | TD2) | - | - | x | x | - | - |
| C2 | TS1) | x | x | x | x | - | - |
|  | TD2) | x | x | x | x | x | x |
| D15) | TS1) | x | x | x | x | - | - |
|  | TD2) | - | - | - | - | - | - |
| D25) | TS1) | x | x | x | x | - | - |
|  | TD2) | - | - | - | - | - | - |
| R1 | TS1) | x | x | x | x | - | - |
|  | TD2) | x | x | x | x | x | x |
| R2 | TS1) | x | x | x | x | x | x |
|  | TD2) | x | x | x | x | x | x |

Legendă ( pentru tabelele 9, 10, 11, 12):

1)TS: adeziv aplicat în “tehnologie simplă”, numai pe stratul suport

2)TD: adeziv aplicat în “tehnologie dublă”, atât pe stratul suport, cât şi pe placa ceramică

3) Suporturi absorbante: tencuieli din mortare tradiţionale pe bază de ciment sau din mortare predozate minerale, plăci subţiri pe bază de ciment, plăci din gips-carton

4) Suporturi neabsorbante: din mortare organice (tencuieli pe bază de lianţi organici) sau pe bază de lianţi micşti (tencuieli pe bază de ciment cu adaos de răsini sintetice).

5) Cu excepţia plăcilor ceramice neabsorbante (absorbţie de apă, E >3%)

6) Numai în cazul parterului clãdirilor

OBSERVAŢIE:

La alegerea tipului de adeziv (C1, C2, D1, D2, R1, R2), precum şi a tehnologiei sale de aplicare se va ţine seama şi de flexibilitatea suportului, cerinţele specifice diverselor lucrări privind temperatura existentă la aplicare, comportarea la foc etc, precum şi de indicaţiile din fişa tehnică a produsului.

### 5 TEHNOLOGII DE EXECUŢIE A FINISAJELOR INTERIOARE/EXTERIOARE CERAMICE

5.1 Condiţii tehnice care se impun executantului

5.1.1. Lucrările de execuţie trebuie să respecte obligatoriu documentaţia tehnico-economică elaborată de proiectant

5.1.2. La execuţia lucrărilor se vor utiliza numai produse şi procedee prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice., dupa caz, conform legislaţiei în vigoare.

5.1.3. Orice modificare legată de nivelul dotărilor şi posibilităţilor tehnologice de execuţie trebuie să fie însuşită de proiectant şi acceptată de beneficiar.

5.2. Principii privind execuţia placajelor ceramice exterioare / interioare

5.2.1 Placajele ceramice exterioare/interioare se execută de către personal calificat, efectuându-se controlul calităţii pentru materialele utilizate la realizarea placajului (plăci ceramice, produse de lipire, chituri) şi pe faze de execuţie, respectiv la stratul suport şi finisajul realizat.

5.2.2  La execuţia placajelor se va ţine seama de reglementările tehnice în vigoare, precum şi de datele furnizate de producător în fişele tehnice ale produselor şi în declaraţiile de conformitate.

Executarea lucrărilor pe timp friguros, se va face în conformitate cu reglementările tehnice şi/sau fişele tehnice ale produselor.

La transportul şi depozitarea produselor, la punerea în operă a acestora şi în toată perioada până la darea în exploatare a lucrărilor, trebuie să se asigure condiţiile de microclimat specifice fiecărui tip de produs, în conformitate cu indicaţiile producătorilor.

5.2.3 Condiţii minime ce se impun la începerea lucrărilor de placare:

5.2.3.1 Executarea placajelor ceramice exterioare/ interioare se va face numai după terminarea următoarelor lucrări referitoare la:

a) învelitoarea clădirii, inclusiv terase, logii, balcoane, cu amenajarea scurgerilor în soluţia definitivă;

b) toate profilele, solbancurile, glafurile,etc.;

c) tocurile ferestrelor si  tocurile sau captuşelile uşilor înafara de pervazuri care se vor monta dupa executarea placajelor;

d) tencuirea tavanelor şi a suprafeţelor care nu se plachează;

e) montarea conductelor sanitare, electrice, de încălzire, îngropate sub placajul de plăci ceramice; prevederea de conducte aparente trebuie în general evitată; în cazul în care o asemenea soluţie este totuşi adoptată, proiectantul va analiza alternativele executării prealabile sau ulterioare a placajului;

f) probele conductelor de scurgere, probele de presiune ale conductelor de alimentare cu apă, probele instalaţiilor de încălzire (la rece şi la cald) şi lucrările de acoperire cu plasă de rabiţ inclusiv tencuirea sa;

g) montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea consolelor obiectelor sanitare etc., pentru ca după executarea placajului, fie la faţade, fie la interior, să nu se mai execute găuri prin spargeri; eventualele găuri ulterioare urmează să fie date numai cu burghie; de asemenea, trebuie să fie executate în prealabil şi eventualele lucrări care necesită spargeri pe faţa zidului opusă celei placate, pentru a se evita dislocarea placajului sau străpungerea peretelui.

5.2.3.2 Aplicarea plăcilor ceramice se va face  respectând perioadele minime de întărire şi de eliminare a umidităţii specifice mortarelor utilizate la realizarea tencuielilor suport. Pentru tencuielile cu mortare tradiţionale se va ţine cont de faptul că uscarea se face în ritm de 1cm grosime/săptămână, iar întărirea la 28 zile.

5.2.3.3 Condiţiile de umiditate necesare stratului suport pe care se execută placajul ceramic sunt dictate de produsul utilizat la lipire; în lipsa altor precizări, umiditatea maximă a suportului trebuie să fie de 4% pentru adezivii pe bază de ciment şi de max. 2% pentru cei pe bază de răşini în dispersie sau răşini reactive.

5.2.4 Condiţii tehnice ce se impun stratului suport:

a) să asigure conlucrarea cu placajul ceramic;

b) să permită menţinerea performanţelor plăcilor ceramice;

c) să aibă o temperatură de +5 0C …. +30 0C, dacă nu există alte precizări din partea producătorului de produse de lipire;

d) să fie stabil, curat (lipsit de praf sau impurităţi ce ar putea afecta aderenţa);

e) să împiedice dezvoltarea microorganismelor.

f) să fie plan, fiind admise următoarele toleranţe: max. 3 mm măsuraţi cu dreptarul de 2m rotit în toate direcţiile şi max. 2 mm măsuraţi cu rigla de 0,2 m.

5.2.5 Condiţii tehnice impuse la utilizarea adezivilor:

a) timpul deschis (timpul în care produsul aplicat nu formează peliculă);

b) durata de viaţă (timpul în care produsul se poate utiliza fără să-şi piardă performanţele finale).

5.3 Execuţia placajelor ceramice

5.3.1 Scule şi dispozitive

La aplicarea placajelor ceramice se utilizează următoarele scule şi dispozitive:

a) dispozitive de măsurat lungimi

b) aparate de trasare automată ( nivela laser etc) sau manuală a orizontalităţii şi verticalităţii

c) dispozitive de tăiat si găurit plăci ceramice

d) dreptar

e) drişca dinţată

f) ciocan de cauciuc

g) drişcă din poliuretan

5.3.2 Aplicarea plăcilor ceramice la interior şi exterior se va face după detaliile de arhitectură din proiect, trasându-se în prealabil liniile verticale şi orizontale de la care se începe placarea. Trasarea se va face cu aparate şi dispozitive de trasare adecvate, care să asigure o suficientă precizie pentru încadrarea în limitele admise. Pentru decupaje rotunde se foloseşte o maşină de găurit prevãzutã cu dispozitiv pentru decupaje circulare.

Pentru poziţionarea perfectã a plãcilor este nevoie de asigurarea unui suport plan cu muchii verticale (unghiuri externe, unghiuri interne etc. ) controlate şi rectificate in prealabil.

Pentru asigurarea continuitãţii rosturilor şi pãstrarea lãţimii acestora se folosesc distanţiere între plăci.

În absenta unor precizãri în proiectul de arhitecturã privind modul de începere a placãrii, se respectã urmãtoarele indicaţii:

- dacã placarea se face pe întreaga suprafaţã atunci operaţia de montaj începe de la partea inferioarã unde se fixeazã un profil metalic sau din lemn, orizontal care urmãreşte linia orizontalã trasatã în prealabil (orizontalitatea acestuia se controleazã suplimentar cu nivela cu bulã de aer). Placarea începe cu plãci întregi de la colţurile ieşinde şi se continuã spre colţurile intrânde, utilizându-se dupã caz profile de colţ pentru rosturi. În funcţie de forma suprafeţei de placat, se poate începe şi de la centru cãtre margini, urmãrind linia orizontalã, apoi cea verticalã.

-dacă nu se aplică placaj ceramic pe întreaga înălţime a peretelui, operaţia de montaj începe de la partea superioarã. Se utilizeazã dupã caz la partea superioarã profile de închidere sau plãci ceramice cu o muchie rotunjitã. Dacã este cazul racordarea placajului cu alte finsiaje se poate proceda ca în Fig. 7.

Fig. 7 Racordarea placajului ceramic cu tencuiala:

a) Start de tencuială din mortar de grund drişcuit;

b) Glet;

c) Strat de finisaj;

d) Start de tencuială din mortar de grund drişcuit;

e) Adeziv pentru plăci ceramice;

f) Placă ceramică

g) Chit pentru rosturi;

h) Scafă din mortar de grund;

i) Strat de tencuială din mortar de grund nedrişcuit.

5.3.3 La partea superioară a schelei şi pe toată înălţimea ei se va executa o acoperire provizorie de protecţie din plasă specială confecţionată din mase plastice.

5.3.4 Plăcile ceramice se aplică pe stratul suport cu produsele de lipire prezentate la pct nr. 4.2.

5.3.5  Pregătirea produsului de lipire (adezivului)

Se vor respecta indicaţiile producătorului în ceea ce priveşte:

a) reţeta de preparare (în cazul produselor amestecate la locul de punere în operă, cu apă sau o componentă lichidă):

b) condiţiile de temperatură

c) timpul de amestecare şi cel de repaus al amestecului înainte de aplicarea mortarului pe suport.

##### 5.3.5 Aplicarea adezivilor

5.3.5.1 Produsele de lipire se aplică pe suport şi/sau pe plăcile ceramice cu o drişcă metalică dinţată cu dinţii având mărimea cuprinsă între 5-10 mm, funcţie de dimensiunile plăcilor ceramice, conform tabelului nr.13.

Tabel nr. 13

| Dimensiunile plăcilor | Mărime dinţi spatulă |
| --- | --- |
| până la 50mm | 3mm |
| 50 - 100mm | 4mm |
| 100 - 200mm | 6mm |
| 200 - 300mm | 8mm |
| >300mm | măsură specială |

5.3.5.2 Tehnologii de aplicare

a) Aplicare simplă

Adezivul se aplică uniform pe suport cu partea netedă a drişcei metalice, apoi se revine imediat cu partea dinţată a acesteia. Se va menţine constantă înclinarea acesteia faţă de suport pentru uniformitatea grosimii de aplicare a produsului de lipire.

b) Aplicare dublă

Adezivul se aplică pe suport conform indicaţiilor de la pct.a) şi în plus şi pe spatele plăcilor ceramice utilizând drişca metalică cu partea ei netedă.

Notă  La placajele exterioare aplicarea dublă este necesară pentru a garanta aderenţa la suport; în golurile  de sub placare apa de ploaie se poate infiltra şi stagna. Daca apa îngheaţă, presiunea exercitată de aceasta poate cauza desprinderea plăcilor;

###### 5.3.6 Aplicarea plăcilor ceramice

Plăcile ceramice sunt poziţionate direct, presându-se prin mişcări de apăsare, batere sau chiar o uşoară translatare şi rotaţie, astfel încât adezivul să fie uniform distribuit sub întreaga placă.

Plăcile ceramice sunt aplicate pe stratul de adeziv în limita timpului deschis specificat în fişa tehnică a produsului, ţinând cont că acesta este mai lung când temperatura exterioară este scăzută şi mai scurt când temperatura exterioară este ridicată sau în cazul suporturilor absorbante. Se va verifica periodic (la fiecare zonă nouă pe care s-a aplicat produsul de lipire, la fiecare reluare a lucrului sau schimbare a sculelor sau echipei de lucru), prin scoaterea unei plăci, dacă s-a efectuat transferul complet al produsului de lipire pe spatele plăcilor ceramice (este necesar ca acestea să fie acoperite min. 80%).

5.3.7 Realizarea rosturilor

5.3.7.1  La montajul plăcilor  ceramice, pentru ca rosturile sa fie uniforme atât pe orizontală cât şi pe verticală, se folosesc distanţieri, care se scot după ce adezivul s-a întărit.

5.3.7.2 Inchiderea rosturilor se va executa respectând perioada de aşteptare între montarea plăcilor şi introducerea chiturilor în rosturi, indicată de producător în fişa tehnică a produselor. În lipsa altor informaţii se va aştepta minim 3 zile.

5.3.7.3  Umplerea rosturilor rigide se va efectua cu o drişcă din material plastic.

5.3.7.4 Curăţarea excesului de materiale de pe suprafaţa placată se va efectua conform indicaţiilor din fişa tehnică a produselor utilizate, după expirarea perioadei indicate (înainte ca materialele respective să facă priză completă).

5.3.7.5 Umplerea rosturilor elastice se va efectua cu scule adecvate indicate de producător (ex: pistol special). Etapele de realizare sunt: aplicarea benzilor protectoare autoadezive pe marginile rostului, umplerea rostului cu chit flexibil, finisarea chitului flexibil cu soluţie bazică pentru întărirea răşinii polimerice, dezlipirea bezilor autoadezive de protecţie după întărirea chitului flexibil (Fig. 6 a, b, c ).

6. METODE ŞI PROCEDEE DE VERIFICARE A CALITĂŢII ŞI CONFORMITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN TIMPUL EXECUŢIEI ŞI LA RECEPŢIA LUCRĂRILOR FINALE

6.1 Sistemul calităţii

Pentru asigurarea calităţii placajelor ceramice interioare / exterioare sunt necesare următoarele acţiuni:

a) verificarea lucrărilor executate cu proiectele şi detaliile de execuţie  în funcţie de tipurile de placaje ceramice;

b) verificări pe parcursul executării lucrărilor de placaje (verificarea calităţii stratului pe care se poziţionează plăcile ceramice, verificarea calităţii adezivului utilizat pentru lipire);

c) recepţia placajelor ceramice interioare / exterioare.

Prin caietul de sarcini proiectantul va specifica toate condiţiile de:

- urmărire a comportării în exploatare;

- întreţinere, reparaţii şi postutilizare.

6.2 Obligaţiile şi răspunderile proiectanţilor

a) să aleagă tipul de plăci ceramice, produsele de lipire, chiturile de rosturi adecvate condiţiilor de fapt şi să conceapă placajele ceramice respective pe baza principiilor de proiectare  prezentate la cap. 4;

b) să asigure prin proiect toate detaliile de execuţie specifice lucrărilor de placare ce urmează a fi executate;

c) să elaboreze caiete de sarcini privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile;

d) să stabilească prin proiect fazele de execuţie şi să participe pe şantier la verificarea respectării proiectului.

e) să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în exploatare, la placajele ceramice executate.

6.3. Obligaţiile executanţilor

a) începerea execuţiei lucrărilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare, precum şi în temeiul şi cu respectarea proiectelor tehnice şi detaliile de execuţie verificate de verificatori de proiecte atestaţi;

b) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu;

c) convocarea factorilor responsabili care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinate ale execuţiei, precum şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării verificării, în scopul obţinerii autorizării continuării lucrărilor;

d) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

e) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, în conformitate cu legislaţia în domeniu aplicabilă, care conduc la realizarea cerinţelor;

f) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;

g) orice modificare a prevederilor din proiect se poate face numai după obţinerea acordului scris al proiectantului şi investitorului.

h) supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate;

i) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de placaje.

6.4 Verificări pentru asigurarea calităţii finisajelor ceramice interioare/exterioare

6.4.1 Orice lucrare de execuţie a unui placaj ceramic exterior va fi începută numai după verificarea şi recepţionarea suportului.

6.4.2 Verificări de calitate la materiale: toate materialele care intră în componenţa unui placaj se vor utiliza numai după ce s-au realizat următoarele operaţii:

a) verificarea de către conducătorul tehnic al lucrării a documentelor necesare pentru punerea pe piaţă a produselor (atestarea conformităţii prin certificare de produs sau agremente tehnice, după caz, conform legislaţiei în vigoare);

b) depozitarea şi manipularea în conformitate cu prevederile specifice fiecărui produs, care sunt menţionate pe ambalaj şi în fişele tehnice ale acestora;

c) efectuarea încercărilor de calitate la locul de punere în operă, dacă este cazul, la solicitarea proiectantului, a beneficiarului sau a organelor de control abilitate;

d) respectarea soluţiilor din proiect, inclusiv a tehnologiilor de aplicare.

6.4.3 Verificări de calitate obligatorii pentru placajele ceramice exterioare – de către executant

6.4.3.1 Verificări în timpul execuţiei:

a) la stratul suport:

- se va urmări aderenţa stratului suport la suprafaţa din zidărie de cărămidă, B.C.A. sau beton; la ciocănirea uşoară cu ciocanul de zidar, trebuie să prezinte un sunet plin.

- se verifică respectarea condiţiilor minime ce se impun la începerea lucrărilor de placare, prevăzute la pct. 5.2.3 şi  a condiţiilor tehnice pentru stratul suport, prevăzute la pct. 5.2.4;

- se verifică umiditatea stratului suport pe care se execută placajul ceramic exterior să se încadreze în limitele admisibile prevăzute la pct.5.2.3.3 şi în fişele tehnice ale materialului utilizat la lipire;

- se verifică ca abaterile de la planeitate să se încadreze în limitele admisibile prevăzute la pct.5.2.4 lit.f);

- la placajul ceramic:

  - se verifică plăcile ceramice din punct de vedere al abaterilor de la planeitate care trebuie să se încadreze în limitele admisibile prevăzute în tabelul 8; se verifică de asemeni uniformitatea culorilor şi design-ului plăcilor (nu se admit abateri de culoare sau desen pe acelaşi perete);

  - se va verifica periodic conform indicaţiilor de la pct. 5.3.6, dacă s-a efectuat transferul complet al produsului de lipire pe spatele plăcilor ceramice;

  - se va verifica uniformitatea grosimii rosturilor, a rectiliniarităţii acestora;

  - se va urmări ca rosturile elastice să se execute atât la nivelul plăcilor, cât şi în produsul de lipire;

6.4.3.2 Verificări la recepţia lucrărilor de placare

La recepţia lucrărilor se va verifica îndeplinirea cerinţelor stabilite de proiectant prin caietele de sarcini, respectiv dacă s-a  realizat o suprafaţă care să se încadreze din punct de vedere al performanţelor în limitele admisibile, precizate în prezentul ghid, tabelul 8  precum şi următoarele:

- corectitudinea dispunerii rosturilor rigide şi elstice;

- realizarea aderenţei plăcilor ceramice (la ciocănire să nu se constate desprinderi de pe suport, goluri);

- corectitudinea racordărilor cu alte tipuri de finisaje, cu tâmplăria sau cu obiectele de instalaţii, cu plinte sau scafe; în cazul racordurilor rectilinii realizate în plan vertical sau orizontal, nu se admit mai mult de o undă sub dreptarul de 2m având o săgeată de max. 2 mm;

- mascarea străpungerilor (prize, întrerupătoare, ţevi de instalaţii, găuri practicate în placj pentru fixarea obiectelor sanitare, oglinzilor etc) cu rozete metalice / din mase plastice etc.;

- corespondenţa elementelor decorative de placaj  cu indicaţiile din proiect.

7. ÎNTREŢINEREA FINISAJELOR CERAMICE

Intreţinerea placajelor ceramice nu implică măsuri speciale, acestea putând fi curăţate cu apă şi detergenţi neutri sau cu aburi. Pentru chiturile de rosturi se pot utiliza şi produse de spălare specifice împotriva mucegaiului şi tartrului.

8. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII

La proiectarea şi executarea  placajelor ceramice exterioare se vor respecta prevederile din următoarele acte normative:

    - Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările ulterioare,

    - Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările 	şi completările ulterioare,

    - acte normative privind protecţia muncii, aplicabile, în vigoare.

9. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

La proiectarea şi executarea placajelor ceramice exterioare se vor respecta  prevederile din următoarele acte normative:

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor

generale de apărare împotriva incendiilor,

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare,

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor  generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările ulterioare.

Anexa nr.1

REFERINŢE TEHNICE ŞI LEGISLATIVE

Legislaţie:

| Nr. crt. | Acte normative | Publicaţie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările ulterioare, | Monitorul Oficial al României Partea I, nr.646 din 26 iulie 2006. |
| 2. | Hotărârea Guvernului nr.1.425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, | Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.882 din 30 octombrie 2006. |
| 3. | Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului de stat, ministrului administraţiei şi internelor nr.1822/394 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, cu modificările şi completările ulterioare, | Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.90 din 27 ianuarie 2005. |
| 4. | Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor | Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.216 din 29 martie 2007. |
| 5. | Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, | Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.633 din 21 iulie 2006 |
| 6. | Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările ulterioare, | Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.599 din 12 iulie 2005. |
| 7. | Decizia Comisiei Europene 2010/81/EC din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcţii în ceeace priveşte adezivii pentru plăcile ceramice. | Jurnalul Oficial L 38/9 din 11 februarie 2010. |

Standarde:

| Nr. crt. | Standarde | Publicaţie |
| --- | --- | --- |
|  | SR EN 14411:2007 | Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare |
|  | SR EN ISO 10545-1:1999 | Plăci şi dale ceramice. Partea 1: Luarea probelor şi condiţii de recepţie |
|  | SR EN ISO 10545-2:1999 | Plăci şi dale ceramice. Partea 2: Determinarea dimensiunilor şi calitatea suprafeţei |
|  | SR EN ISO 10545-3:1999 | Plăci şi dale ceramice. Partea 3: Determinarea absorbţiei de apă, porozităţii aparente, densităţii relative aparente şi densităţii aparente |
|  | SR EN ISO 10545-4:2012 | Plăci şi dale ceramice. Partea 4: Determinarea rezistenţei la încovoiere şi a forţei de rupere |
|  | SR EN ISO 10545-6:2012 | Plăci şi dale ceramice. Partea 6: Determinarea rezistenţei la abraziune profundă pentru plăci neglazurate |
|  | SR EN ISO 10545-7:2002 | Plăci şi dale ceramice. Partea 7: Determinarea rezistenţei la abraziune a suprafeţei pentru plăci şi dale glazurate |
|  | SR EN ISO 10545-7:2002/AC:2003 | Plăci şi dale ceramice. Partea 7: Determinarea rezistenţei la abraziune a suprafeţei pentru plăci şi dale glazurate |
|  | SR EN ISO 10545-8:2000 | Plăci şi dale ceramice. Partea 8: Determinarea dilatării termice liniare |
|  | SR EN ISO 10545-9:2000 | Plăci şi dale ceramice. Partea 9: Determinarea rezistenţei la şoc termic |
|  | SR EN ISO 10545-10:2001 | Plăci şi dale ceramice. Partea 10: Determinarea dilatării la umiditate |
|  | SR EN ISO 10545-11:2002 | Plăci şi dale ceramice. Partea 11: Determinarea rezistenţei la harisare pentru plăci şi dale glazurate |
|  | SR EN ISO 10545-12:2000 | Plăci şi dale ceramice. Partea 12: Determinarea rezistenţei la îngheţ |
|  | SR EN ISO 10545-13:2001 | Plăci şi dale ceramice. Partea 13: Determinarea rezistenţei chimice |
|  | SR EN ISO 10545-14:2002 | Plăci şi dale ceramice. Partea 14: Determinarea rezistenţei la pătare |
|  | SR EN ISO 10545-15:1999 | Plăci şi dale ceramice. Partea 15: Determinarea emisiei de plumb şi de cadmiu a plăcilor şi dalelor glazurate |
|  | SR EN ISO 10545-16:2012 | Plăci şi dale ceramice. Partea 16: Determinarea diferenţelor mici de culoare |
|  | SR EN 12004:2008 | Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare |
|  | SR EN 1324:2008 | Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin forfecare a adezivilor în dispersie |
|  | SR EN 1308:2008 | Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea alunecării |
|  | SR EN 1346:2008 | Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time) |
|  | SR EN 1348:2008 | Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin tracţiune pentru adezivi pe bază de lianţi minerali |
|  | SR EN 12003:2009 | Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea rezistenţei la forfecare a adezivilor pe bază de răşini reactive |
|  | SR EN 12003:2009/AC:2009 | Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea rezistenţei la forfecare a adezivilor pe bază de răşini reactive |
|  | SR EN 13888:2009 | Mortare de rosturi pentru plăci şi dale ceramice. Specificaţii, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare |
|  | SR EN 12808-1:2009 | Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 1: Determinarea rezistenţei chimice a mortarelor pe bază de răşini reactive |
|  | SR EN 12808-2:2009 | Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 2: Determinarea rezistenţei la abraziune |
|  | SR EN 12808-3:2009 | Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 3: Determinarea rezistenţei la întindere din încovoiere şi compresiune |
|  | SR EN 12808-4:2009 | Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 4: Determinarea contracţiei |
|  | SR EN 12808-4:2009/AC:2011 | Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 4: Determinarea contracţiei |
|  | SR EN 12808-5:2009 | Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 5: Determinarea absorbţiei de apa |
|  | SR EN 12002: 2009 | Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea deformării la întindere prin încovoiere pentru adezivii pe bază de lianţi minerali şi chituri |
|  | SR EN ISO 9239-1:2010 | Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru pardoseli. Partea 1: Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă |
|  | SR EN ISO 11925-2:2011 | Încercări de reacţie la foc. Aprinzibilitatea produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra. Partea 2: Încercare cu sursă cu o singură flacără |
|  | SR EN 13823:2010 | Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii, cu excepţia îmbrăcămintei de pardoseală, expuse acţiunii termice a unui singur obiect arzând |
|  | SR EN 13501-1+A1:2010 | Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc |
|  | SR EN ISO 11507:2007 | Vopsele şi lacuri. Expunerea acoperirilor la îmbătrânire artificială. Expunere la radiaţii UV fluorescente şi la apă |

Notă:

1. Referinţele datate au fost luate în considerare la data elaborării reglementării tehnice;

2. La data utilizării reglementării tehnice se va consulta ultima ediţie a standardelor şi a tuturor modificărilor în vigoare ale acestora.